一、上海乾溪科技有限公司标准样品
	样品编号  %
	产品类目
	牌号
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Cu
	V
	Ti
	Als
	Ni
	Mo
	Ali

	GBW1201a
	化学分析用
	碳钢
	0.091
	0.266
	0.569
	0.0123
	0.031
	0.093
	0.196
	0.011
	0.0098
	0.095
	0.241
	
	

	GBW1202a
	化学分析用
	碳钢
	0.188
	0.150
	0.461
	0.0269
	0.052
	0.128
	0.268
	0.0048
	0.0028
	0.048
	0.175
	
	

	GBW1203a
	化学分析用
	碳钢
	0.338
	0.475
	0.856
	0.038
	0.012
	0.270
	0.053
	0.0026
	0.0030
	0.0079
	0.042
	
	

	GBW1204b
	化学分析用
	碳钢
	0.490
	
	
	
	0.050
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22101-03
	化学分析用
	碳钢
	0.061
	0.063
	0.153
	0.043
	0.025
	0.056
	0.071
	
	
	0.556
	0.021
	0.0046
	0.0025

	YSBC 22102-03
	化学分析用
	碳钢
	0.233
	0.304
	0.532
	0.011
	0.034
	0.251
	0.239
	0.0038
	
	0.104
	0.421
	0.029
	0.0027

	YSBC 22103-03
	化学分析用
	碳钢
	0.350
	0.123
	0.313
	0.034
	0.015
	0.355
	0.410
	0.0012
	
	0.028
	0.253
	0.0072
	0.0042

	YSBC 22104-03
	化学分析用
	碳钢
	0.551
	0.427
	0.613
	0.024
	0.039
	0.303
	0.174
	0.0096
	
	0.213
	0.154
	0.044
	0.0019

	YSBC 22117―2019
	碳硫专用
	碳硫专用
	0.797
	
	
	
	0.017
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22118―2019
	碳硫专用
	碳硫专用
	1.00
	
	
	
	0.0013
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22119―2019
	碳硫专用
	碳硫专用
	0.389
	
	
	
	0.0057
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22120―2019
	碳硫专用
	超低碳硫
	0.0052
	
	
	
	0.0055
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22121―2019
	碳硫专用
	超低碳硫
	0.0026
	
	
	
	0.0073
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22122―2019
	碳硫专用
	超低碳硫
	0.0127
	
	
	
	0.0100
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22123―2020
	碳硫专用
	碳硫专用
	0.071
	
	
	
	0.289
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22135―2021
	碳硫专用
	碳硫专用
	0.098
	
	
	
	0.012
	N:0.0050
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22136―2021
	碳硫专用
	碳硫专用
	0.335
	
	
	
	0.021
	N:0.0072
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22137―2021
	碳硫专用
	碳硫专用
	0.992
	
	
	
	0.046
	N:0.0165
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22138―2024
	碳硫专用
	碳硫专用
	0.0021
	
	
	
	0.0027
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22139―2024
	碳硫专用
	碳硫专用
	0.026
	
	
	
	0.272
	N：0.041
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22140―2024
	碳硫专用
	碳硫专用
	0.034
	
	
	
	0.0017
	N：0.075
	
	
	
	
	
	
	

	YSBC 22141―2025
	碳硫专用
	碳硫专用
	0.024
	
	
	
	0.0035
	N：0.0105
	
	
	
	
	
	
	


	样品编号  %
	产品类目
	牌号
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Mo
	Cu
	V
	Ti
	Ni
	Re
	Als
	Nb
	N

	GBW01651
	化学分析用
	10MnNbRe
	0.073
	0.438
	0.675
	0.0253
	0.0053
	0.090
	
	0.089
	
	
	0.096
	0.048
	0.093
	0.044
	0.013

	GBW01653
	化学分析用
	10MnNbRe
	0.124
	0.674
	0.821
	0.0125
	0.0045
	0.127
	
	0.094
	
	
	0.055
	0.098
	0.177
	0.122
	


一、上海乾溪科技有限公司标准样品
	编号
	产品类目
	钢种
	含量（%）
	形状及质量

	
	
	
	[O]
	[N]
	

	GSB03-2846-2012
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0058±0.0002
	0.0040±0.0002
	Φ6.35mm，1.056±0.003克

	GSB03-2847-2012
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0166±0.0004
	0.0026±0.0003
	Φ6.35mm，1.047±0.003克

	GSB03-2848-2012
	氧氮分析用
	不锈钢氧氮
	0.0030±0.0002    
	0.0374±0.0007     
	Φ6.35mm，1.060±0.001克

	GSB03-2849-2012
	氧氮分析用
	不锈钢氧氮
	0.0040±0.0002    
	0.0526±0.0007     
	Φ6.35mm，1.061±0.001克

	GSB03-2850-2012
	氧氮分析用
	不锈钢氧氮
	0.0079±0.0002    
	0.0149±0.0007     
	Φ6.35mm，1.051±0.001克

	GSB03-2851-2012
	氧氮分析用
	不锈钢氧氮
	0.0104±0.0002    
	0.182±0.0007     
	Φ6.35mm，1.050±0.001克

	YSBS 22101a―2015
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0023±0.0002
	0.0078±0.0002
	Φ6.35mm，1.035±0.003克

	GSB03-2845-2012
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0019±0.0002
	0.0070±0.0002
	Φ6.35mm，1.056±0.002克

	YSBC 22106a―2019
	氧氮分析用
	轴承钢中氧氮
	0.00050±0.00003
	0.0057±0.0002
	Φ6.35mm，1.05±0.01克

	YSBC 22107―2018
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0110±0.0004
	0.0051±0.0002
	Φ6.35mm，1.051±0.002克

	YSBC 22109―2019
	氧氮分析用
	轴承钢中氧氮
	0.00093±0.00003
	0.0072±0.0003
	Φ6.35mm，1.045±0.002克

	YSBS 22104b―2018
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0020±0.0002
	0.0072±0.0002
	Φ6.35mm，1.057±0.002克


	YSBC 22412-2019
	氧氮分析用
	轴承钢中氧氮
	0.00034±0.00005
	0.0029±0.0002
	Φ6.35mm，1.042±0.001克

	YSBC 22111-2020
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0050±0.0003
	0.0132±0.0004
	Φ6.35mm，1.066±0.001克

	YSBC 22112-2022
	氧氮分析用
	钢中氮
	
	0.0041±0.0003
	

	YSBC 22319-2022
	氧氮分析用
	钢中氢
	
	H：0.00095±0.0006
	Φ6.35mm，1.050±0.001克

	YSBC 22320-2023
	氧氮分析用
	钢中氢
	
	H:0.00041±0.0005
	Φ6.35mm，1.058±0.001克

	YSBC 22113-2023
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0015±0.0002
	0.0105±0.0003
	Φ6.35mm，1.029±0.001克

	YSBC 22114-2023
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0007±0.0001
	0.0046±0.0002
	Φ6.35mm，1.064±0.001克

	YSBC 22116-2025
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0014±0.0002
	0.0042±0.0003
	Φ6.35mm，1.07±0.01克

	YSBC 22124-2025
	氧氮分析用
	轴承钢中氧氮
	0.0002±0.0001
	0.00096±0.0006
	Φ6.35mm，1.07±0.01克

	YSBC 22130a-2025
	氧氮分析用
	轴承钢中氧氮
	0.00042±0.00007
	0.0043±0.0003
	Φ6.35mm，1.07±0.01克

	YSBC 22321-2025
	氧氮分析用
	钢中氢
	
	H：0.00005±0.00002
	Φ6.35mm，1.052±0.001克

	YSBC 22115-2025
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0020±0.0002
	0.0039±0.0002
	Φ6.35mm，1.019±0.001克


一、上海乾溪科技有限公司标准样品
	编号
	产品类目
	钢种
	含量（%）
	形状及质量

	
	
	
	[O]
	[N]
	[H]
	

	GBW(E)020125
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0016±0.0002
	0.0036±0.0002
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020126
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0012±0.0001
	0.0022±0.0001
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020127
	氧氮分析用
	不锈钢氧氮
	0.0030±0.0002    
	0.044±0.002     
	
	Φ5.00mm，0.5克

	GBW(E)020128
	氧氮分析用
	不锈钢氧氮
	0.0051±0.0002    
	0.028±0.001     
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020129
	氧氮分析用
	不锈钢氧氮
	0.0019±0.0002    
	0.0070±0.0003     
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020130
	氧氮分析用
	轴承钢氧氮
	0.00042±0.00005    
	0.0050±0.0002     
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020131
	氧氮分析用
	轴承钢氧氮
	0.00044±0.00005
	0.0061±0.0003
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020132
	氧氮分析用
	轴承钢氧氮
	0.0003±0.0001
	0.0028±0.0002
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020143
	氧氮分析用
	碳钢氧氮氢
	0.0075±0.0002
	0.0049±0.0002
	0.00007±0.00002
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020144
	氧氮分析用
	钢中氢
	
	
	0.00064±0.00003
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020147
	氧氮分析用
	钢中氢
	
	
	0.00013±0.00002
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020148
	氧氮分析用
	钢中氢
	
	
	0.00022±0.00002
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020194
	氧氮分析用
	轴承钢中氧氮
	0.0008±0.0001
	0.0072±0.0003
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020191
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0019±0.0001
	0.0062±0.0003
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020208
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0016±0.0002
	0.0031±0.0002
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020209
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0031±0.0002
	0.0058±0.0003
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020210
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0018±0.0002
	0.0020±0.0001
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020211
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0030±0.0002
	0.0043±0.0002
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020215
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0034±0.0002
	0.0042±0.0002
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020217
	氧氮分析用
	轴承钢中氧氮
	0.0011±0.0001
	0.0071±0.0002
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020218
	氧氮分析用
	轴承钢中氧氮
	0.0002±0.0001
	0.0022±0.0001
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020220
	氧氮分析用
	不锈钢氧氮
	0.0018±0.0002
	0.063±0.0002
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020086a
	氧氮分析用
	碳钢氧氮
	0.0028±0.0002
	0.0022±0.0002
	
	Φ6.35mm，1克

	GBW(E)020257
	氧氮分析用
	钢中氢
	
	
	0.00071±0.00005
	Φ6.35mm，1克


一、上海乾溪科技有限公司标准样品
	编号：
	产品类目
	钢种牌号：光谱控样
	研制单位：宝钢宝分
	规格：φ37×40mm

	样品编号
	
	牌号
	C
	S
	P
	Si
	Mn
	Cr
	Ni
	Cu
	Ca
	Mo
	V
	Ti
	Nb
	Alt

	YSBS 22107―2011
	光谱分析用
	B480
	0.085
	0.0043
	0.086
	0.302
	0.400
	0.66
	0.104
	0.283
	
	
	0.0033
	
	
	0.031

	YSBS 22401-2021
	光谱分析用
	T8
	0.789
	0.011
	0.016
	0.21
	0.283
	0.023
	0.032
	0.067
	
	0.011
	0.0035
	0.0054
	
	0.059

	YSBS 22210-2021
	光谱分析用
	GCr15
	0.989
	0.0047
	0.020
	0.21
	0.326
	1.42
	0.014
	0.0062
	0.0006
	0.0015
	0.0046
	0.0020
	
	0.014

	YSBS 22211-2024
	光谱分析用
	20CrMnTi
	0.198
	0.0015
	0.015
	0.240
	0.831
	1.10
	0.015
	0.016
	0.0010
	0.0035
	0.0085
	0.049
	
	0.021

	YSBS22309a-2024
	光谱分析用
	304
	0.059
	0.018
	0.035
	0.447
	1.15
	18.05
	8.05
	0.327
	0.0011
	0.223
	0.086
	0.019
	0.010
	0.006

	YSBS 22402-2024
	光谱分析用
	T10
	0.97
	0.0017
	0.0069
	0.272
	0.335
	0.070
	0.047
	0.055
	
	0.021
	0.0018
	0.0015
	
	0.005

	样品编号
	产品类目
	牌号
	Als
	As
	Sn
	Co
	B
	N
	Sb
	Pb
	
	
	
	
	
	

	YSBS 22107―2011
	光谱分析用
	B480
	0.028
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBS 22401-2021
	光谱分析用
	T8
	
	0.045
	0.0067
	
	0.0002
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBS 22210-2021
	光谱分析用
	GCr15
	
	0.0015
	0.0005
	
	0.0003
	
	0.0003*
	0.00005*
	
	
	
	
	
	

	YSBS 22211-2024
	光谱分析用
	20CrMnTi
	
	0.0028
	0.0019
	0.0048
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBS22309a-2024
	光谱分析用
	304
	0.003*
	0.004
	0.015
	0.202
	0.0004
	0.076
	
	
	
	
	
	
	
	

	YSBS 22402-2024
	光谱分析用
	T10
	
	0.0040
	0.0025
	
	
	0.0048
	
	
	
	
	
	
	
	


中低合金钢光谱标准样品：YSBS22159-1-2025
	牌号
	产品类目
	元素
	C
	Si 
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Mo 
	V
	Cu
	Zr
	Ti 

	1#
	光谱分析用
	标准值
	0.538
	1.04
	1.231
	0.058
	0.033
	1.075
	0.783
	0.385
	0.389
	0.636
	0.0036
	0.0109

	2#
	光谱分析用
	标准值
	0.270 
	1.63
	2.74
	0.015
	0.016
	0.522
	0.471
	0.140 
	0.052
	0.249
	0.0080 
	0.034

	3#
	光谱分析用
	标准值
	0.0011
	0.044
	0.155
	0.0033
	0.0024
	0.0331
	0.0082
	0.0042
	0.00014
	0.0080 
	<0.0001
	0.00015*

	4#
	光谱分析用
	标准值
	0.031
	2.17
	0.828
	0.035
	0.0058
	3.05
	0.214
	1.15
	1.07
	0.051
	0.0015
	0.198

	5#
	光谱分析用
	标准值
	0.963
	0.256
	0.368
	0.105
	0.067
	0.247
	2.96
	0.043
	0.101
	0.455
	0.025
	0.013

	牌号
	产品类目
	元素
	B
	Alt
	As
	W
	Sb
	Sn
	Co
	Pb
	Bi
	Nb 
	Zn
	Ca

	1
	光谱分析用
	标准值
	0.0033
	0.013
	0.022
	0.56
	0.0065
	0.107
	0.0044
	0.0056
	0.0024*
	0.059
	0.015
	

	2
	光谱分析用
	标准值
	0.0046
	0.045
	0.050 
	0.393
	0.029
	0.0068
	0.0064
	0.0105
	0.015
	0.021
	0.0067
	0.0009

	3
	光谱分析用
	标准值
	<0.0001
	0.0026
	0.0016
	0.0004*
	0.00019*
	0.0004*
	0.0043
	<0.0001
	<0.0001
	0.0012
	<0.0001
	　

	4
	光谱分析用
	标准值
	0.0062
	0.043 
	0.0038
	0.200 
	0.0017
	0.0579
	0.0030 
	0.0017
	0.0016*
	0.0040 
	0.0086
	0.0014 

	5
	光谱分析用
	标准值
	0.0008
	0.078
	0.0110 
	1.62
	0.092
	0.0020 
	0.0086
	0.015
	0.013
	0.114
	0.025
	

	牌号
	产品类目
	元素
	La
	Ce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	光谱分析用
	标准值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	光谱分析用
	标准值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	光谱分析用
	标准值
	0.0040 
	0.0040 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	光谱分析用
	标准值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	光谱分析用
	标准值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4

